ВЫБОР ХАРАКТЕРИСТИК АЛМАЗНЫХ КРУГОВ

Высокая эффективность применения инструмента из синтетических алмазов обеспечивается при правильном выборе их характеристик – формы и размеров круга, ширины и толщины алмазоносного слоя, марки алмаза в слое, материала связки.
С целью единого понимания и недопущения разночтений во всех каталогах на алмазный инструмент обозначения геометрических размеров изделий, а также порядок их записи при заказе следующий:
- форма круга
- наружный диаметр
- высота круга
- высота рабочего слоя или толщина рабочего слоя
- ширина рабочего слоя
- диаметр посадочного отверстия.

Форма и размеры круга выбираются в зависимости от применяемого оборудования и характеристики обрабатываемого инструмента (количество инструмента, материал, его форма и др.). Важным фактором, определяющим стоимость инструмента, является количество алмаза в рабочем слое, зависящее от диаметра круга, ширины, толщины алмазоносного слоя и концентрации. При этом стоимость круга, отнесённая к одному карату использованных в нём алмазов, снижается по мере увеличения содержания алмазов  в круге, т. к. стоимость корпуса, материала связки и затраты на изготовление круга распределяются на большее число каратов. 
Поэтому при большом потреблении кругов (алмазного инструмента) целесообразно применять круги с большим содержанием алмаза, т.е. круги наибольшего, допустимого условиями обработки, диаметра с максимальной толщиной алмазоносного слоя.
Статическая и динамическая прочность шлифовального инструмента, определяется материалом корпуса. Корпус может быть изготовлен из алюминия, смолы, алюмобакелитовой формовочной смеси, стали или других материалов. Это зависит от вида связки, формы и размеров инструмента, а также от требований к точности обработки.

Диаметр алмазного круга следует выбирать, по возможности, наибольшим, с учетом пределов частоты оборотов шпинделя станка. Это позволит повысить производительность обработки и уменьшить расход алмазов, а также снизить их относительную стоимость в инструменте.
Во всех случаях для достижения рекомендуемой скорости резания целесообразно работать кругом с наибольшим допустимым диаметром при соответствующем для данной скорости резания числе оборотов шпинделя станка.

Ширина алмазоносного слоя зависит от размеров обрабатываемых поверхностей инструмента и условий работы круга (работа на проход или врезание).
При круглом шлифовании на проход следует применять круги с более широким рабочим слоем.
При обработке методом врезания ширина рабочей поверхности круга не должна быть более длины обрабатываемой поверхности.
При заточке передних поверхностей резцов и зубьев многолезвийного инструмента следует применять круги с широкими рабочими поверхностями. При этом ширина рабочей поверхности слоя у кругов, предназначенных для заточки и доводки передней поверхности зубьев многолезвийного инструмента, не должна превышать высоту обрабатываемой поверхности зубьев. Это необходимо для того, чтобы избежать появления уступов на рабочей поверхности круга и завалов режущих кромок инструмента. 

Связки выбираются в зависимости от свойств обрабатываемого материала, вида обработки, условий эксплуатации (сухое/мокрое шлифование), режимов шлифования, требований к качеству обработанной поверхности.
 Алмазный инструмент выпускается на органических и металлических связках.

Согласно единого кодификатора связки обозначаются:
Органические 	– буквой В
Металлические 	– буквой М
Первая цифра после буквенного обозначения – режим эксплуатации.
1 – повышенные режимы резания
2 – нормальные  режимы резания
3 – доводка .
Вторая и третья цифра обозначают порядковый номер связки.

М1 – 01, М1 – 02, М1 – 04, М1 – 10
В1 – 01, В1 – 02, В1 – 13, В1 – 33 	- связки для инструментов, работающих при повышенных режимах эксплуатации	
В2 – 01, В2 – 02  и др.	- связки для инструментов, работающих при  нормальных режимах эксплуатации	
М2 – 01, М2 – 02 и др.	- металлические связки для инструментов, работающих при нормальных режимах эксплуатации, а также при повышенных требованиях к кромкостойкости алмзосодержащего слоя и размерная стойкость	
В3 – 01, В3 – 21, В3 – 22  и др.	- органические связки, применяемые для изготовления инструментов, предназначенных для доводки, полировки изделий из полудрагоценных и драгоценных камней	

Марка алмазов – выбирается в соответствии с характером выполняемых работ, связкой алмазосодержащего слоя круга, видом обработки, режимами шлифования, свойствами обрабатываемого материала. Каждая марка алмазов имеет свои области применения.   

Марки алмазов

АС2, АС4	Применяются для органических связок, работающих при нормальных условиях шлифования	
АС5,  АС8	Применяются для металлических и органических связок, работающих при повышенных режимах	
АС6,  АС15,  АС20	Применяются для металлических связок на основе алюминия (низкотемпературных металлических связках), предназначенных для шлифования твердых сплавов и твердых сплавов совместно со сталью на повышенных режимах, а также для электроалмазного шлифования	
АС15, АС20, АС32. АС50, АС65	Применяются для металлических связок на основе бронзы, а также гальванических связках, предназначенных для изготовления инструмента, применяемого для обработки не  металлических материалов, полупроводников, стекла, слабых пород камня	
АС80, АС100 и выше	Применяются для металлических связок на основе кобальта, никеля, железа и др., предназначенного для обработки природного камня, огнеупоров, и других высокопрочных материалов	

Зернистость алмаза выбирают в зависимости от требуемых чистоты обрабатываемой поверхности и производительности шлифования, а также допустимого расхода алмазов.

Концентрация – содержание алмазов в 1 куб.см. слоя.           За 100% концентрации принято содержание 4,4 карата алмаза       в 1 куб.см. Концентрация алмазов в слое выбирается в зависимости от характера выполняемой операции, зернистости алмазного порошка, площади контакта алмазного слоя круга с обрабатываемой поверхностью. С увеличением концентрации повышается производительность шлифования, режущая способность инструмента, а также способность сохранять форму слоя. Поэтому для чистового шлифования и доводки рекомендуются круги с концентрацией алмазов в слое 100% и 150%.
С увеличением зернистости и площади контакта алмазосодержащего слоя круга с обрабатываемой поверхностью инструмента, а также в тех случаях, когда требуется долго сохранить заданную форму круга, например, при шлифовании фасонных профилей, необходимо применять круги с большей концентрацией.

Режимы резания при шлифовании, заточке и доводке назначаются в зависимости от характеристик алмазного круга, выполняемой операции, обрабатываемого материала, требований, предъявляемых к качеству обработанной поверхности, применяемого оборудования и его технического состояния.
Выбор скорости резания в основном зависит от материала связки алмазоносного слоя круга, выполняемой операции, а также от требований, предъявляемых к качеству обработанной поверхности. Увеличение скорости резания сверх рекомендуемых значений приводит к увеличению расхода алмазов при применении кругов на органических связках, либо к засаливанию алмазоносного слоя и ухудшению режущей способности при применении кругов на металлических связках.
Вместе с тем, необходимо учесть, что с увеличением скорости снижается шероховатость обработанной поверхности, следовательно, в тех случаях, когда необходимо получить высокий класс чистоты (чистовая обработка, доводка) следует применять большую скорость круга.
Выбор подач поперечной и продольной. Поперечная и продольная подачи назначаются в зависимости от выполняемой операции, требуемой чистоты обработки, характеристики алмазного круга (связка, марка и зернистость алмазного порошка, концентрация алмазов), мощности привода станка и условий эксплуатации (мокрое или сухое шлифование). Слишком большие поперечная и продольная подача приводят к повышенному износу алмазоносногослоя круга, с уменьшением продольной и поперечной подач снижается удельный расход алмазов и улучшается чистота обработанной поверхности, но при этом снижается производительность обработки. Поэтому необходимо применять такие значения подач, при  которых обеспечивается минимальная стоимость и необходимое качество обработки.    
С большими подачами, как правило, шлифуют кругами с высокой (большой) зернистостью алмазного порошка на металлических и керамических связках при работе с охлаждением.
Наибольшая производительность для данной мощности привода станка и требуемой чистоты обработанной поверхности достигается при правильном сочетании величины продольной и поперечной подач. При этом с точки уменьшения расхода алмазов и электроэнергии, лучше работать с повышенными поперечными, и соответственно, меньшими продольными подачами.
Режимы эксплуатации 
при шлифовании  твердых сплавов.

1.	Окружная скорость инструмента при шлифовании
Вид шлифования	Органические
 связки	Металлические
 связки	
	сухое	мокрое	сухое	мокрое	
Плоское	20-30 м/с	-	-	20-25 м/с	
Круглое внутреннее	10-20 м/с	8-12 м/с	8-12 м/с	12-20 м/с	
Круглое наружное	20-30 м/с	-	-	12-20 м/с	
Заточка 
инструмента	18-28 м/с	15-22 м/с	8-12 м/с	12-20 м/с	

2.	Подачи в зависимости от зернистости алмазного порошка и вида шлифования:
Вид шлифования	Зернистость алмазного порошка	Режим	
		Глубина шлифования
 (в зависимости от зернистости порошка),
 мм	Поперечная подача	Продольная подача 
(скорость стола),
 м/мин	Окружная скорость детали,
 м/мин	
Плоское	250/200-160/125	0,01-0,02	1/5-1/3 ширины абразивного слоя	10-20		
	125/100-80/63	0,007-0,01				
	80/63-50/40	0,005-0,007				
Круглое наружное	250-200-160/125	0,015-0,030	-	0,5-2,0	20-40	
	125/100-80/63	0,009-0,010				
	80/63-50/40	0,005-0,008				
Круглое внутреннее	250/200-100/80	0,007-0,020	-	0,3-2,0	20-40	
	80/63-50/40	0,001-0,007				
Заточка инструмента	250/200-160/125	0,030-0,050	-	0,5-3,0	-	
	125/100-80/63	0,010-0,030				
	80/63-50/40	0,005-0,009				

Применение и режимы эксплуатации 

№ п/п	Форма и размеры инструмента	Марка 
связки	Вид шлифования	Назначение инструмента	
					
1.		1А1 , 14А1, 14U1 
Ш 80150 мм	органическая	плоское врезное 	Шлифование изделий из твердых сплавов, вышлифовка пазов	
2.		1А1 Ш 200300 мм	органическая	плоское 	Шлифование изделий из твердых сплавов	
1.				круглое наружное 		
3.		12А2-20 Ш 75150 мм 
с шириной слоя 310 мм	органическая	торцевое 	Заточка многолезвийного инструмента (пиля, фрезы, зенкера и т.д.)	
4.		12R4 Ш 75150 мм	органическая	торцевое 	Заточка многолезвийного инструмента (пиля, фрезы и т.д.)	
5.		6А2 Ш 125250 мм	органическая	торцевое 	Заточка твердосплавного инструмента	
1.			металлическая		Обработка стекла, кварца, полудрагоценных и драгоценных камней	
6.		12А2-45 Ш 75250 мм		торцевое 	Заточка твердосплавного инструмента	
7.		1ЕЕ1, 14ЕЕ1 Ш 120250 мм, угол V=45110	металлическая
органическая	профильное	Нанесение рисунка на изделия из хрусталя, художественного стекла; шлифование наружных резьб	
8.		2F6V, 1F6V Ш 100250 мм R= 1,65,0 мм	металлическая	профильное 	Обработка кромки технического стекла	
9.		6А2 специальные Ш150 мм с шириной слоя 510 мм и толщинойслоя 510 мм	металлическая	торцевое 	Обработка листового стекла: снятие фацета, калибрование на линиях «Бавелони»	
10.		1Р1 Ш 80150 мм	металлическая	профильное 	Обработка сложнопрофильных деталей из титановых сплавов	

алмазных кругов в зависимости от формы

Режимы шлифования	
скорость круга, м/с	скорость изделия, м/мин	глубина, мм	скорость продольной подачи, м/мин	скорость поперечной подачи, мм/дв.ход	
1825	-	0,010,03	1,02,0	-	
2030	-	0,010,02	10,020,0	1/51/3 ширины алмазоносного слоя	
2030	2040	0,010,03	0,52,0	-	
1828	-	-	0,53,0	0,010,03	
1828	-	-	0,53,0	0,010,03	
1828	-	-	0,53,0	0,010,03	
1828	-	0,0050,01	-	-	
1828	-	-	0,53,0	0,010,05	
3035	Подача на врезание ручная				
2530		0,30,8	0,51,0	-	
1825	1-й круг 80% припуска
2-й круг 15% припуска
3-й круг 5% припуска
4-й круг - полировка	250/200 (200/160)
125/100
50/40(40/28)
20/14	0,51,0	-	
1825	Подача на врезание согласно заданному циклу				

 

Номенклатура алмазного            инструмента

1А1
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	обработки цилиндрических, конических и плоских поверхностей на внутришлифовальных, круглошлифовальных и плоскошлифовальных станках;
•	заточки и доводки твердосплавного инструмента.

При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16167

Шифр	D, мм	Т, мм	Х, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
0-0004	16	8	2	6	3,10	
0-0010	20	10	2	6	5,00	
0-0016	25	10	3	6	9,10	
0-0022	32	10	3	10	12,00	
0-0029	40	10	3	16	15,30	
0-0031	40	16	3	16	24,60	
0-0035	50	10	3	16	19,50	
0-0037	50	16	3	16	31,00	
0-0042	63	10	3	20	24,90	
0-0044	63	16	3	20	40,00	
0-0048	80	6	3	20	19,20	
0-0050	80	10	3	20	32,00	
0-0053	80	20	3	20	64,00	
0-0054	80	6	5	20	31,00	
0-0056	80	10	5	20	52,00	
0-0059	80	20	5	20	104,00	
0-0063	100	6	3	20	24,10	
0-0065	100	10	3	20	40,00	
0-0068	100	20	3	20	80,00	
0-0069	100	6	5	20	39,00	
0-0071	100	10	5	20	66,00	
0-0074	100	20	5	20	131,00	
0-0079	125	6	3	32	30,00	
0-0080	125	10	3	32	51,00	
0-0083	125	20	3	32	101,00	
0-0094	125	6	3	32	37,00	
0-0096	150	10	3	32	61,00	
0-0099	150	20	3	32	122,00	
0-0100	150	6	5	32	60,00	
0-0102	150	10	5	32	100,00	
0-0105	150	20	5	32	200,00	
0-0109	200	6	3	76	49,00	
0-0111	200	10	3	76	82,00	
0-0116	200	10	5	76	135,00	
0-0119	200	20	5	76	270,00	
0-0126	250	10	5	76	169,00	
0-0128	250	15	5	76	254,00	
0-0129	250	20	5	76	339,00	
0-0137	300	15	5	76	306,00	
0-0138	300	20	5	76	408,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

12А2-45°
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Чашечные конические
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки твердосплавного инструмента по передним и задним поверхностям;
•	обработка керамики, кварца, полупроводниковых материалов, драгоценных и поделочных камней, других материалов.

При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16172

Шифр	D, мм	Т, мм	W, мм	Х, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
4-0301	50	21	3	3	16	5,80	
4-0117	75	21	3	3	16	9,00	
4-0118	75	21	6	3	16	17,20	
4-0302	75	26,5	3	3	20	9,00	
4-0303	75	26,5	6	3	20	17,20	
4-0015	100	32	3	3	20	12,00	
4-0304	100	32	5	3	20	19,70	
4-0017	100	32	10	3	20	37,00	
4-0027	125	40	3	3	32	15,20	
4-0305	125	40	5	3	32	24,90	
4-0029	125	40	10	3	32	48,00	
4-0306	125	42	5	5	32	41,00	
4-0032	125	42	10	5	32	80,00	
4-0034	150	26	10	3	32	58,00	
4-0311	150	28	10	5	32	97,00	
4-0039	150	40	5	3	32	30,00	
4-0040	150	40	10	3	32	58,00	
4-0041	150	40	20	3	32	108,00	
4-0307	150	42	5	5	32	50,00	
4-0308	150	42	10	5	32	97,00	
4-0309	150	42	20	5	32	180,00	
4-0073	200	50	10	3	51	79,00	
4-0075	200	52	10	5	51	131,00	
4-0074	200	50	20	3	51	149,00	
4-0310	200	52	20	5	51	249,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

12А2-20°
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
тарельчатые конические
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки передней поверхности деревообрабатывающего и многолезвийного твердосплавного инструмента.

При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16175

Шифр	D, мм	Т, мм	W, мм	Х, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
5-0003	50	8	3	2	16	3,90	
5-0005	75	10	3	2	16	6,00	
5-0006	75	10	6	2	16	11,50	
5-0007	100	12	3	2	20	8,00	
5-0008	100	12	6	2	20	15,60	
5-0009	125	16	3	2	32	10,00	
5-0010	125	16	6	2	32	19,70	
5-0011	125	16	10	2	32	32,00	
5-0013	150	18	6	2	32	23,90	
5-0014	150	18	10	2	32	39,00	
5-0306	125						
5-0304	150	16	6	1,7	32	24,60	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

6А2
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
плоские с выточкой
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки твердосплавного инструмента;
•	обработка стекла, керамики, кварца, полупроводниковых материалов, драгоценных и поделочных камней, других материалов.

При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16170

Шифр	D, мм	Т, мм	W, мм	Х, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
3-0102	150	20	20	3	32	108,00	
3-0027	150	24	10	4	32	77,00	
3-0028	150	24	20	4	32	144,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

6А2
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ специальные (двухслойные)
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках. Наружный слой с крупным алмазным зерном, внутренний слой с мелким алмазным зерном

Применяются для:
•	заточки и доводки твердосплавного инструмента за один проход.

Шифр	D, мм	T, мм	W1, мм	W2, мм	X, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
3-0101	100	20	2,5	2,5	10	25	70,00	
3-0104	125	20	2,5	2,5	10	25	87,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

9А3
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
плоские с двухсторонней выточкой
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки твердосплавного инструмента;
•	обработка стекла, керамики, кварца, полупроводниковых материалов;
•	шлифовка пазов в изделиях.

При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16171

Шифр	D, мм	Т, мм	W, мм	Х, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
3-0141	150	16	10	3	32	116,00	
3-0142	150	16	20	3	32	216,00	
3-0149	200	16	20	3	32	299,00	
3-0160	250	21	10	3	76	199,00	
3-0161	250	21	20	3	76	382,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

12R4
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
тарельчатые
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки твердосплавного многолезвийного инструмента по передним и задним поверхностям.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16176

Шифр	D, мм	Т, мм	W, мм	Х, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
5-0042	75	10	3	2	20	6,90	
5-0043	100	10	3	2	32	9,50	
5-0044	125	13	3	2	32	12,00	
5-0045	150	16	5	3	32	35,40	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

4В2
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Тарельчатые специальные
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки передней поверхности многолезвийного мелкозубого режущего инструмента (пилы, фрезы).

Продукция сертифицирована        

Шифр	D, мм	Т, мм	W, мм	Х, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
5-0305	125	10	6	2	32	22,00	
5-0306	150	12	6	3	32	45,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

14ЕЕ1
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
плоские с двухсторонним коническим профилем
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	обработки технического и художественного стекла, хрусталя;
•	 нарезание и шлифование наружных резьб;
•	профильного шлифования фасонных поверхностей из твердого сплава и других труднообрабатываемых материалов.

При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16179

Шифр	D, мм	U, мм	Т, мм	Х, мм	V, °	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
7-0201	125	6	3	6	30	32	35,00	
7-0202	125	6	3	6	35	32	33,00	
7-0203	125	6	5	5	45	32	28,00	
7-0204	125	6	3	4	60	32	24,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.
1FF1
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
плоские с полукругло- выпуклым профилем 
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	обработка стружколомающих канавок в инструменте;
•	шлифование фасонного профиля.
При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16180

Шифр	D, мм	Т, мм	Х, мм	R, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
2-0017	125	4	4	2	32	25,40	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

14М1
Круги алмазные шлифовальные специальные 
с двухсторонним коническим профилем
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки твердосплавного многолезвийного инструмента.

Шифр	D, мм	Т, мм	W, мм	Z, мм	К, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
7-0101	80	7	4,5	0,9	2,7	20	30,00	
7-0102	80	7	4,5	1,4	2,95	20	30,00	
7-0103	80	7	4,5	1,9	3,2	20	30,00	
7-0104	80	7	5	2,4	3,7	20	33,00	
7-0105	80	8	5	2,8	3,9	20	33,00	
7-0106	80	9	5,5	3,2	4,35	20	63,00	
7-0107	80	9	6	3,7	4,85	20	39,00	
7-0108	80	10	7	4,5	5,75	20	46,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

14А1
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	обработки цилиндрических и плоских поверхностей круглошлифовальных и плоскошлифовальных станках;
•	заточки и доводки твердосплавного инструмента.
При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 24630

Шифр	D, мм	Т, мм	U, мм	X, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
0-0309	150	14	1	10	32	22,00	
0-0302	150	14	6	5	32	60,00	
0-0306	250	12	3	8	10	90,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

12D9
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ
_______________________________________________________________________

Алмазный слой изготавливается из алмазных шлиф- и микропорошков на металлических и органических связках.

Применяются для:
•	заточки и доводки зубьев твердосплавного инструмента, в том числе деревообрабатывающего;
•	шлифовка фацета листового секла.
При шлифовании кругами на металлических связках применять охлаждение обязательно.

Продукция сертифицирована        
Государственный стандарт ГОСТ 16178

D, мм	Т, мм	W, мм	X, мм	V, мм	Н, мм	При 100% концентрации, карат	
200	22	30	3	20	32	246,00	

По специальному заказу могут изготавливаться с другими геометрическими размерами или конструктивными особенностями.

 Срок изготовления шлифовальных кругов 21 дней со дня проплаты. «Ходовой» инструмент всегда имеется на складе. Срок изготовления шлифовальных кругов, не указанных в перечне, - 60 дней (с учётом изготовления оснастки). 
Отгрузка производится удобным для заказчика видом транспорта.
Специалисты нашего предприятия всегда готовы дать Вам квалифицированную консультацию по применению и выбору необходимого инструмента.
Заказать инструмент можно удобным для Вас способом:
-	передать заявку по факсу: +7 495 967 98 10;
-	продиктовать «горящие» для Вас позиции по телефону: +7 495 967 98 10

        Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

                        С уважением, 
                        директор ООО «ВТИ»                               А.В. Чихоткин